40 STUKADOORWERK

40.50 BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN

40.50.10-a BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERDE AFWERKING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

0. BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERDE AFWERKING

Rc-waarde ((m2.K)/W): ......

Systeemopbouw: Strikotherm COMFORT Kunstharsgebonden Sierpleister

- Scheuren in ondergrond voor het aanbrengen van de isolatie, herstellen.

- Isolatiemateriaal met hechtmortel bevestigd.

- Wapeningsweefsel op het isolatiemateriaal bevestigd met grondmortel.

- Voorstrijkmiddel aangebracht.

- Strikotherm Sierpleister aangebracht.

- Strikolith muurverf siliconenharsgebonden vuilwerende toplaag, tweelaags, aangebracht.

Ondergrond.................

Pleisterlaagdikte(n) (mm): ca. 6 mm

Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een proefvlak van 0,5 m2.

Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: buiten groep 1.

Buitengevelisolatiesystemen leveren onder KOMO-attest.

Buitengevelisolatiesystemen moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het

KOMO-procescertificaat voert.

Het gehele gevel isolatie pleisterwerk dient te geschieden volgens de voorschriften

van de systeemleverancier.

1. EPS-SCHUIMPLAAT VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Strikotherm EPS 040WDV / EPS 035WDV / EPS 032WDV.

Materiaal: geëxpandeerd hard polystyreenschuim "brandvertragend gemodificeerd".

Dikte (mm): .........

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,038 / 0,034 / 0,031.

Rand: recht / messing+groef.

- pluggen (indien noodzakelijk)

- hechtmortel Strikotherm GG Hecht- en Grondmortel.

- Strikotherm Afdichtingsband.

3. HECHTMORTEL VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Strikotherm cementgebonden GG Hecht- en Grondmortel.

Mortelgroep: P II.

4. GLASWEEFSEL VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Strikotherm Glasvezelweefsel Fijn.

- materiaal: glasfilament met kunststof coating.

Toebehoren:

- hoekversterker / diagonale weefselstrook

5. PLEISTER-/GRONDMORTEL VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Strikotherm GW cementgebonden Hecht- en Grondmortel.

Hardheid (NEN-EN 998-1-10): CS III.

6. KUNSTHARS GEBONDEN SIERPLEISTER

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Strikotherm Spachtelpleister, BGI / SILICONEN / PEARL.

Korrelgrootte (mm): 1,5 / 2,0 / 3,0.

Kleur volgens bonnummer monster, uit de Strikolith kleurenwaaier.

Helderheidswaarde > 20%.

Toebehoren:

- voorstrijkmiddel: Strikotherm voorstrijk BGI.

7. STUCPROFIEL

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Renderpro pleisterprofiel.

- Renderpro EP met glasvezel.

- Renderpro PAR stucstop met rechte zijde.

- Renderpro SPV sokkelprofiel.

- Renderpro APV aansluitprofiel met weefsel.

Materiaal: slagvast hard PVC.

Kleur: wit.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen, montagemortel.

46 SCHILDERWERK

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.21-a NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: STRIKOLITH Pearlcoat, afparelende siliconenverf met Strikoxan effect.

Kwaliteit: buiten.

Kleur volgens bonnummer monster, uit de Strikolith kleurenwaaier.

Helderheidswaarde > 20%.

Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.