40 STUKADOORWERK

40.50 BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN

40.50.10-a BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERDE AFWERKING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

 0. BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERDE AFWERKING

Rc-waarde ((m2.K)/W): ......

Systeemopbouw: Strikotherm COMFORT Keramische Steenstrips/Tegels

- Scheuren in ondergrond voor het aanbrengen van de isolatie, herstellen.

- Isolatiemateriaal met hechtmortel en aanvullend mechanisch bevestigd.

- Wapeningsweefsel op het isolatiemateriaal bevestigd met grondmortel.

- Keramische Steenstrips/Tegels aangebracht (door derden).

Ondergrond.................

Pleisterlaagdikte(n) (mm): ca. 6 mm

Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een proefvlak van 0,5 m2.

Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: buiten groep 1.

Buitengevelisolatiesystemen leveren onder KOMO-attest.

Buitengevelisolatiesystemen moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het

KOMO-procescertificaat voert.

Het gehele gevel isolatie pleisterwerk dient te geschieden volgens de voorschriften

van de systeemleverancier.

 1. EPS-SCHUIMPLAAT VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Strikotherm EPS 040WDV / EPS 035WDV / EPS 032WDV.

Materiaal: geëxpandeerd hard polystyreenschuim "brandvertragend gemodificeerd".

Dikte (mm): .........

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,038 / 0,034 / 0,031.

Rand: recht / messing+groef.

- pluggen.

- hechtmortel Strikotherm KST Hecht- en Grondmortel.

- Strikotherm Afdichtingsband.

 3. HECHTMORTEL VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Strikotherm cementgebonden KST Hecht- en Grondmortel.

Mortelgroep: P II.

 4. GLASWEEFSEL VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Strikotherm Glasvezelweefsel Grof.

- materiaal: glasfilament met kunststof coating.

Toebehoren:

- hoekversterker / diagonale weefselstrook

 5. PLEISTER-/GRONDMORTEL VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Strikotherm cementgebonden KST Hecht- en Grondmortel.

Hardheid (NEN-EN 998-1-10): CS III.

 6. KERAMISCHE STEENSTRIPS/TEGELS

Fabrikaat: ……..

Type: ……..

Kleur volgens monster.

Helderheidswaarde > 30%.

Gewicht < 25 kg/m²

Toebehoren:

-

 7. STUCPROFIEL

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Renderpro pleisterprofiel.

- Renderpro EP hoekprofiel.

- Renderpro PAR stucstop met rechte zijde.

- Strikotherm sokkelprofiel aluminium.

Materiaal: aluminium / slagvast hard PVC.

Kleur: wit / aluminium.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen, montagemortel.